КЛЕЙ КАМЕЛОТ на цементном вяжущем

Приготовление клея: Для получения клеевого раствора следует смешать в чистой ёмкости 5,5- 6,25  литров чистой воды (t от +15 °С до +23 °С) и 25 кг (1 мешок) сухой клеевой смеси Камелот. Расход воды 220-250 мл на 1 кг клеевой смеси.  Всыпать сухую клеевую смесь в воду при непрерывном перемешивании электродрелью с миксерной насадкой до получения однородной, без комков, пластичной массы. Жизнеспособность раствора приготовленного по такой технологии  не менее 60 минут.

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5–10 минут для дозревания, чтобы полностью растворились органические компоненты, после повторного перемешивания клей готов к применению. Нанесённый  Клей равномерно распределить на поверхности основания гладкой стороной стального шпателя, а затем зубчатой стороной шпателя нанести гребенчатый клеевой слой. Размер зубца шпателя подбирается в зависимости от формата плитки.

Клеевой раствор следует наносить на такую площадь, которую можно облицевать в течение 15–20 минут (время до начала плёнкообразования на поверхности клеевого слоя), это время зависит от степени водопоглощения основания и условий окружающей среды (температура, вентиляция, влажность и т. д.). Проверив на ощупь поверхность клея, убедиться в отсутствии поверхностной плёнки. При её наличии провести по клеевому слою зубчатым шпателем и нанести дополнительно небольшое количество клея. Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим движением. Допустимое максимальное сползание тяжеловесного отделочного материала – до 5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соответствует ГОСТу Р 56387-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия»

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА |  |
| --- | --- |
| Вяжущее | Цемент ЦЕМ I 42,5 |
| Цвет | Серый |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ |  |
| Расход сухой смеси на 1м² при нанесением зубчатым шпателем | От 2 до 6 кг |
| Рекомендуемая толщина слоя | до 6 мм |
| Жизнеспособность клея в открытой таре | Не менее 1,5 часов |
| Время корректирования плитки | 15-20 мин |
| Время полного набора прочности | 28 сут |
| Проведение работ при температуре окружающей среды | от +5 °С до +25 °С |
| Влажность окружающей среды | 60% |
| ХАРАКТЕРИСТИКА СУХОЙ СМЕСИ |  |
| Насыпная плотность | 1,48±0,1 кг/дм³ |
| Количество воды затворения | 5,5-6,25 л на 25 кг |
| Плотность смеси | 1,63±0,1 кг/дм³ |
| Сползание плиток менее | 5 мм |
| Заполнение швов | Через 24 часа |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия) | Более 1,2 МПа |
| Прочность на сжатие (через 28 сут ) | Не менее 8,5 МПа |
| Температура эксплуатации | от -50 °С до +50 °С |
| Морозостойкость не менее | F 50 |